**ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ 1**

**ПИТАЊE**

Поштовани,

Као потенцијални понуђач за радове по предметној јавној набавци, имамо следећа питања:

1.Да ли сте сагласни да предвиђени под из поз.1. предмера радова

   задовољава следеће минималне техничке захтеве?:

   -хомоген, д=2 мм

   -антибактеријски

   -класификација употребе: 43

   -хабајући слој: 0,9 мм

   -противклизност: R 10

   -противпожарност: Bfls1

   -тежина: до 2,2 кг/м2

   -гаранција: 10 година

2. Да ли сте сагласни да предвиђени под из поз.2. предмера радова

   задовољава следеће минималне техничке захтеве?:

   -хомоген, д=2 мм

   -антибактеријски

   -класификација употребе: 43

   -хабајући слој:  2 мм

   -противклизност: R 10

   -противпожарност: Bfls1

   -антистатик: R ≤ 109Ω

   -тежина: до 2,6 кг/м2

   -гаранција: 15 година

 **ОДГОВОР:**

Да ваше техничке спецификације задовољавају позиције под редним бр.1 и 2 из поглавља бр. 11 Обрасца понуде на страни 26/28 конкурсне документације. За гаранцију је Наручилац дефинисао најкраће две године за извршене радове, тако да рок може бити и дужи од наведеног.

С поштовањем,

Комисија за јавну набавку

190-15-M